|  | Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Grupa: | ............. | Zespół*: | ............... |
|  |  | Rok akademicki: | .............................. |

LABORATORIUM MIKRO I NANOTECHNOLOGII

Ćwiczenie nr 9:

Mikrowiercenie elektroerozyjne materiałów ceramicznych

- Cel ćwiczenia

- Zapoznanie studentów z podstawami technologii obróbki elektroerozyjnej, jej odmianami, przebiegiem procesu, budową obrabiarek i typami zasilaczy.

- Omówienie podstawowych parametrów procesu oraz zastosowania wysokociśnieniowego strumienia wody dejonizowanej jako dielektryka w drążeniu wybranych ceramik bez tlenkowych (SiSiC)

- Przeprowadzenie procesu mikrodrążenia.

- Wymagane wiadomości:

- Charakterystyka procesu obróbki elektroerozyjnej, wybrane zastosowania.

- Opis zjawisk fizycznych zachodzących w obszarze szczeliny międzyelektrodowej (opis mechanizmu usuwania naddatku).

- Ograniczenia obróbki elektroerozyjnej.

- Czynniki wpływające na przebieg obróbki i jakość uzyskanych powierzchni.

- Jakość uzyskanej warstwy wierzchniej, wydajność i czas obróbki.

- Zadania do wykonania:

- Przeprowadzić proces mikrodrążenia elektroerozyjnego otworów przelotowych z zastosowaniem napięcia impulsowego.

- Dla każdej z prób określić wydajność objętościową obróbki.

- Przeprowadzić analizę dokładności wymiarowo-kształtowej otrzymanych otworów wejściowych.

- Określić zużycie elektrody w trakcie obróbki.

- Obliczyć ubytek masy przedmiotu obrabianego, zakładając że średnica otworu wyjściowego jest taka sama jak średnica otworu wejściowego.

- Przedstawić otrzymane wyniki w formie graficznej.

- Na podstawie otrzymanych wyników sformułować wnioski.

- Przebieg ćwiczenia:

| Materiał obrabiany |  |
| --- | --- |
| Grubość próbki h [mm] |  |
| Materiał elektrody roboczej |  |
| Średnica elektrody roboczej D4 [mm] |  |
| Dielektryk |  |
| Ciśnienie dielektryka [MPa] |  |

Charakterystyka przeprowadzonych prób:

| Napięcie międzyelektrodowe U [V] |  |
| --- | --- |
| Czas impulsu / czas przerwy ton/toff |  |
| Prędkość obrotowa elektrody roboczej [1/min] |  |
| Średnie natężenie prądu Isr [A] (dla obróbki z prądem impulsowym należy podać średnie natężenie prądu w impulsie) |  |
| Czas obróbki tobr [min] |  |
| Wydajność obróbki [mm3/min]: Vw = Vobr/tobr gdzie: Vobr – objętość usuniętego materiału, tobr – czas obróbki |  |

Analiza zużycia elektrody:

| Czas impulsu / czas przerwy ton/toff |  |
| --- | --- |
| Skrócenie elektrody [µm] |  |
| Czas obróbki tobr [min] |  |
| Objętość usuniętego materiału Vobr[mm3] |  |
| Zużycie elektrody gdzie: - objętościowe zużycie elektrody, - objętość wyerodowanego materiału. |  |

Analiza dokładności obróbki:

| Rozbicie otworu: 2Sb = D3 – D4 D3 – średnica elektrody roboczej, D4 – średnica wykonanego otworu wejściowego |  |
| --- | --- |

- Prace własne

- Przedstawić w sposób graficzny otrzymane wyniki.

- Do sprawozdania należy załączyć zdjęcia wykonanych otworów.

- Wnioski

Na podstawie otrzymanych wyników sformułować wnioski.