| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Katedra technologii maszyn i narzędzi | .................................................... Imię i nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

LABORATORIUM

TECHNOLOGII OBRÓBKI

| Ćwiczenie odpracowano | Ćwiczenie zaliczono |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

## Ćwiczenie nr E1

### OBRÓBKA ELEKTROEROZYJNA

I. Cel ćwiczenia

Zapoznanie studentów z właściwościami obróbki elektroerozyjnej, celem i zakresem jej stosowania oraz z właściwościami przedmiotów wykonanych technologią elektroerozyjną. Pokazanie i omówienie przykładów stosowania EDM. Zapoznanie studentów z budową drążarki elektroerozyjnej, zasadą działania jej zespołów, ich funkcjami i ich użytkowaniem. Zapoznanie studentów z oprogramowaniem CAD/CAM, służącym do programowania trajektorii cięcia. Pokazanie na przykładach przedmiotów wykonanych obróbką EDM. Omówienie istoty projektowania procesu technologicznego EDM. Wyznaczenie wartości podstawowych wskaźników technologicznych EDM.

# OBRÓBKA EDM, WEDM

Wycinanie elektroerozyjne (WEDM – Wire Electrical Discharge Machining) jest odmianą obróbki elektroerozyjnej (EDM), w której elektrodą jest cienki drut o średnicy 0,02 - 0,5 mm z mosiądzu, miedzi, wolframu, molibdenu lub drut z pokryciem, np. mosiądz ocynkowany. Przedmiot obrabiany mocowany jest w przestrzeni roboczej obrabiarki na stole, który najczęściej jest przemieszczany w kierunkach wzajemnie prostopadłych przez układy napędowe sterowane numerycznie Ze względu na zużycie erozyjne drut jest przewijany ze szpuli do pojemnika lub ze szpuli na szpulę z prędkościami 0,5 - 20 m/min. W celu zapewnienia wysokiej dokładności pozycjonowania drutu względem przedmiotu obrabianego stosowane są oczkowe prowadnice oraz stały naciąg drutu. Nadając przedmiotowi i elektrodzie złożone ruchy względne (postępowe i kątowe) możliwe jest wycinanie bardzo skomplikowanych kształtów. Ze względu na konstrukcję obrabiarek WEDM wykonuje się obróbkę powierzchni prostych i pochylonych (wycinanie drutowe 2 osiowe ze stałym pochyleniem) oraz kształtów o odmiennym profilu na górze i dole przekroju (wycinanie drutowe 4 osiowe), Rys. 1.

Rys. 1 Przykłady przedmiotów wykonywanych na obrabiarkach WEDM.

# OPIS ELEKTROEROZYJNEJ WYCINARKI DRUTOWEJ  BP-95d

Metoda elektroerozyjnego wycinania drutowego (WEDM) wykorzystywana jest głównie do wykonywania wykrojników, elementów form i narzędzi. Elektroerozyjna wycinarka drutowa BP-95d służy do wycinania metodą elektroerozji, przedmiotów o zaprogramowanych kształtach w dowolnym materiale (miedź, aluminium, stal, spieki) przewodzących prąd elektryczny. Elektrodą roboczą jest drut mosiężny o średnicy 0,25 mm, dielektrykiem jest woda zdemineralizowana podawana do strefy obróbki za pomocą dwóch dysz. Ze względu na konstrukcję obrabiarki wycinać można kształty o powierzchniach prostopadłych do powierzchni stołu jak i pochyłych oraz bardziej złożonych pod warunkiem, że są to powierzchnie prostokreślne, Rys. 2.

Rys. 2 Przykłady powierzchni prostokreślnych.

Wycinarka drutowa BP-95d przystosowana jest do pracy z komputerem i programem CAM. Lokalna klawiatura maszyny pozwala na wprowadzenie instrukcji i ustawianie trybów pracy maszyny, zgodnie z wewnętrznym systemem programowania. Schemat wycinarki drutowej BP-95d został przedstawiony na Rys. 3.

Rys. 3 Schemat elektroerozyjnej wycinarki drutowej BP-95.

Program MegaCAD

Program MegaCAD został zaadoptowany do współpracy z elektroerozyjną wycinarką drutową BP-95d. W programie można narysować model lub zaimportować gotowy rysunek 2D i 3D 
w formacie DWG lub DXF. Przykład zaimportowanego modelu 2D w formacie DWG przedstawia Rys. 4a.

| a) | b) |
| --- | --- |
| Rys. 4 a) Model 2D w formacie DWG, 3 b) model po zamianie konturu na zbiór punktów. |

Program MegaCAD umożliwia zamianę konturu tworzącego model na zbiór współrzędnych punktów (X, Y) – Rys. 4b i wysłanie tego zbioru w formie pliku tekstowego do układu sterowania elektroerozyjnej wycinarki drutowej BP-95d. Przy zamianie konturu na zbiór współrzędnych należy wybrać punkt startu wycinania, uwzględnić korekcję promienia drutu (elektrody roboczej) i dobrać krok interpolacji łuków. Przy doborze kroku interpolacji należy kierować się dwoma zasadami. Pierwsza zasada, mówiąca o zastosowaniu względnie małego kroku aproksymacji, pozwala uzyskać lepszy efekt końcowy, poprzez wygładzenie konturów w miejscach gdzie użyto instrukcji tworzących łuki. Druga istotna zasada wynika z pojemności pamięci układu sterującego maszyny. Dla małego kroku aproksymacji, mniejsze odległości między punktami pośrednimi łuku powodują zwiększenie ilości punktów w pliku wynikowym. Rys. 4 przedstawiają kontury modelu dla różnych wartości kroku interpolacji a) krok interpolacji 1mm, b) krok interpolacji 0,1 mm.

| a) | b) |
| --- | --- |
| Rys. 4 Kontury modelu dla różnych wartości kroku interpolacji a) krok interpolacji 1mm, b) krok interpolacji 0,1 mm. |

Przykłady przedmiotów wykonanych na elektroerozyjnej wycinarce drutowej BP-95d.

II. Wymagane wiadomości

- Zasada EDM (Electrical Discharge Machining), warunki EDM, pokaz obróbki i obserwacja pod mikroskopem skutków obróbki elektroerozyjnej i produktów erozji, podstawowe wskaźniki technologiczne EDM.

- Drążarka elektroerozyjna drutowa, jej główne zespoły i ich funkcje.

- Zakres zastosowania EDM i przykłady części wykonanych elektroerozyjnie.

- Sposób wyznaczenia wartości podstawowych wskaźników technologicznych.

III. Opis stanowiska laboratoryjnego

Drążarka elektroerozyjna drutowa, materiał obrabiany wg wskazań prowadzącego ćwiczenia, waga laboratoryjna, mikroskop z podświetleniem bocznym.

IV. Przebieg ćwiczenia

Podczas ćwiczenia omawia się warunki obróbki EDM, budowę drążarki elektroerozyjnej drutowej, przeprowadza się demonstrację przebiegu EDM, obserwację skutków EDM, (kraterów erozyjnych i produktów erozji pod mikroskopem), oraz wyznacza się wartości następujących podstawowych wskaźników technologicznych obróbki elektroerozyjnej:

- objętościowa wydajność drążenia elektroerozyjnego

,

gdzie:

| VW | wydajność drążenia - przedmiotu obrabianego (W) | [mm3/min] |
| --- | --- | --- |
| mWp | masa przedmiotu przed obróbką, | [g] |
| mWk | masa przedmiotu po obróbce, | [g] |
| (W | gęstość materiału przedmiotu obrabianego | [g/mm3] |
|  | czas obróbki. | [min] |

Zadanie laboratoryjne 1. Wykorzystując tablicę technologiczną dla obrabiarki wytypowanej do ćwiczeń i informację podaną przez prowadzącego ćwiczenie, zapisać właściwości materiału – przedmiotu obrabianego. Zapisać dane obrabiarki i generatora wytypowanych do przeprowadzenia doświadczenia. Dobrać warunki obróbki.

Tabela 1

| materiał obrabiany: stal nierdzewna | (W = 7,86 g/cm3 |
| --- | --- |
| ciecz dielektryczna: woda zdemineralizowana | IR = 72 A |
| Impuls T: 10 [µs] | Przerwa t: 350 [µs] |

Obrabiarka: BP-95 d

Zadanie laboratoryjne 2. Wyniki obróbki elektroerozyjnej, obliczyć VW [mm3/min]

Tabela 2

| L.p; | mWp [g] | mWk [g] | t [min] | VW [mm3/min] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23,16 | 22,97 | 11min 25/60 |  |

V. Zadania do samodzielnego wykonania

- Opisać zakres stosowania EDM.

- Naszkicować schematycznie proces przecinania elektroerozyjnego.

VI. Literatura

- Albiński K., Miernikiewicz A., Ruszaj A., Zimny J.: Laboratorium obróbki erozyjnej. PWN, Warszawa 1980.

- Miernikiewicz A.: Doświadczalno teoretyczne podstawy obr(bki elektroerozyjnej (EDM). Politechnika Krakowska, Seria Mechanika, Monografia 274, Krak(w 2000.

- Miernikiewicz A.: Instrukcje do ćwiczenia Obróbka Elektroerozyjna.

- Notatki z wykładów.: Obróbka Erozyjna, Obróbka Skrawaniem i Erozyjna, Technologia Elektroerozyjna, Technologie Strumieniowe i Erozyjne.

- Siwczyk M.: Obróbka elektroerozyjna. WNT, Warszawa 1981.