| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Katedra technologii maszyn i narzędzi | .................................................... Imię i nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

# LABORATORIUM

## TECHNOLOGII OBRÓBKI

| Ćwiczenie odpracowano: | Ćwiczenie zaliczono: |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

## Ćwiczenie nr W6

## ZUŻYCIE I TRWAŁOŚĆ OSTRZA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCEGO

I. Cel ćwiczenia.

Praktyczne zapoznanie studentów z formami zużycia ostrzy narzędzi skrawających oraz wyznaczenie okresu trwałości ostrza dla określonych warunków obróbki.

II. Wymagane wiadomości.

- Klasyfikacja odmian zużycia narzędzi skrawających.

- Charakterystyka parametrów zużycia i kryteriów stępienia ostrzy.

- Pojęcia okresu trwałości, żywotności i niezawodności ostrza.

III. Opis stanowiska laboratoryjnego.

Tokarka uniwersalna, nóż tokarski składany, polimetaliczny, normalny. Płytki skrawające wymienne. Materiał obrabiany wg wskazań prowadzącego ćwiczenie. Mikroskop warsztatowy duży typ MWDC z elektronicznym wskaźnikiem cyfrowym EWC-3. Stoper.

W trakcie laboratorium dokonuje się pomiaru zużycia ostrza narzędzia skrawającego. Pomiaru polega na zatrzymywaniu procesu w stałym odstępie czasu i pomiarze zużycia po przykładowo 2,4,6… sekundach aż do określonego zużycia ostrza np. VB=0,2mm. Dodatkowo dokonuje się pomiaru innych przykładowych zużytych płytek w celu pokazania różnego stopnia i rodzaju zużycia narzędzia.

Zużycie ostrza jest procesem trwającym od początku jego pracy. Wraz ze wzrostem zużycia wyniki jego pracy są coraz gorsze, może to w konsekwencji prowadzić zniszczenia narzędzia i uszkodzenia przedmiotu obrabianego.

Pojęcie zużycia ostrza wiąże się ze zmianami geometrycznymi oraz zmianami właściwości fizycznych, którym ulega narzędzie podczas

eksploatacji. Zmiany geometryczne są związane z ubytkiem materiału ostrza na wskutek tarcia a zmiany właściwości – wywołane odkształceniami, temperaturą, chemicznymi działaniami ośrodka współpracującego itp.

Rys. 1. Typowe objawy zużycia ostrza

Rys. 2. Objawy wytrzymałościowego zużycia ostrzy narzędzi skrawających

Przykładowe zużycia narzędzia:

a)     b)

Rys. 3. a)zużycie powierzchni przyłożenia b) zużycie powierzchni natarcia

IV. Przebieg ćwiczenia.

Zadanie laboratoryjne 1. Dobrać parametry toczenia oraz zamieścić rysunek noża tokarskiego z zaznaczeniem podstawowych kątów w układzie technologicznym.

Aby uzupełnić tabelę należy znaleźć w katalogu (intrenecie) przykładowe narzędzie (płytkę) do skrawania stali stopowej. Parametry procesu skrawania są podane przy danych z pomiarów (załącznik 1) . Płytkę należy narysować i opisać jej najważniejsze wymiary i parametry.

Obrabiarka: ...........................................

Materiał obrabiany: ................................

Ciecz chłodząco-smarująca: ...................................

Posuw f : ..............................................

Głębokość toczenia: ap : .........................

Prędkość skrawania vc : ................................

Nóż tokarski: ..........................

TU RYSUJEMY PŁYTKĘ!!

Tabela 1

| (0 [ o] | (0 [ o] | (r [ o] | (’ [ o] | (s [ o] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie laboratoryjne 2.

Płytka skrawająca:..........................

Sporządzić rysunek płytki skrawającej i oznaczyć jej podstawowe wymiary.

Tabela 2

| l [mm] | s [mm] | r( [mm] |
| --- | --- | --- |

Zadanie laboratoryjne 3. Przeprowadzić pomiary zużycia ostrza w funkcji czasu skrawania i wyznaczyć okres trwałości ostrza dla przyjętego kryterium zużycia ostrza VB = 0,2 mm.

Tabela 3

| Pomiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czas t [s] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VB [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |

Okres trwałości ostrza T

Okresem trwałości ostrza T nazywa się czas pracy ostrza t [min] od stanu początkowego (ostrze ostre) do momentu wystąpienia zużycia granicznego (narzędzie stępione) przy założeniu, że proces skrawania odbywa się w niezmienionych warunkach obróbki (stałe parametry skrawania).

Należy pamiętać, że na okres trwałości ostrza największy wpływ mają kolejno:

- prędkość skrawania,

- posuw,

- głębokość skrawania.

A więc:

Funkcję okresu trwałości ostrza od prędkości skrawania można przedstawić w postaci formy równania Taylora:

gdzie:

T - okres trwałości ostrza [min],

CT - stała wyznaczana doświadczalnie uwzględniająca wpływ wyników osobno we wzorze wyodrębnionych,

s - wykładnik potęgowy stały dla danej odmiany obróbki oraz pary ostrze-materiał obróbkowy (dla ostrzy z węglików spiekanych 3 ( s ( 6),

vc - prędkość skrawania [m/min].

V. Zadanie do samodzielnego wykonania

Wykonać wykres krzywej zużycia VB w funkcji czasu skrawania na podstawie wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli poniżej.

VI. Literatura.

[1] 	Dmochowski J.: Podstawy obróbki skrawaniem. PWN Warszawa 1987.

[2] 	Gawlik J.: Prognozowanie stanu zużycia ostrzy narzędzi w procesie skrawania. Monografia 66, PK Kraków 1988.

[3] 	Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych, WNT 2019.

[4] 	Marciniak M., Filipowski R.: Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. PWW Warszawa 2000.

[5] 	Jemielniak K.: Obróbka skrawaniem. Wyd. PW 1998.

[6] 	Katalogi narzędzi skrawających: SANDVIK COROMANT, ISCAR.

[7] 	Przybylski L.: Strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami. PK Kraków 1999.

[8] 	Polskie normy PN-83/M-5835

Pomiar zużycia ostrza w funkcji czasu skrawania:

Posuw f=0,21 mm/obr

Głębokość skrawania ap=0,5 mm

Prędkość skrawania vc=70 m/min

| Pomiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czas [min] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| VB [mm] | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Pomiar | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  |
| Czas [min] | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |  |
| VB [mm] | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,175 | 0,18 | 0,185 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,2 |  |  |

W pomiarze 47 następuje ponadnormatywne zużycie ścierne