| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I NARZĘDZI | .................................................... Imię i nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

# LABORATORIUM

# TECHNOLOGII OBRÓBKI

| Ćwiczenie odpracowano | Ćwiczenie zaliczono |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

## Ćwiczenie nr 7

## SZLIFOWANIE ŚCIERNICOWE

I. Cel ćwiczenia

Praktyczne zapoznanie studentów z materiałami ściernymi, narzędziami ściernymi spojonymi, tokiem przygotowania ściernic do pracy oraz podstawowymi zależnościami kinematycznymi i technologicznymi procesu szlifowania.

II. Wymagane wiadomości

- Charakterystyki procesów szlifowania ściernicowego (odmiany, metody, techniki.

- Rodzaje materiałów ściernych, ich właściwości i obszary zastosowań.

- Charakterystyki ściernic ze ścierniw twardych i supertwardych.

- Dokładność wymiarowo kształtowa i chropowatość powierzchni po szlifowaniu ściernicowym.

- Wpływ czynników związanych z przedmiotem obrabianym, ściernicą i warunkami szlifowania na chropowatość powierzchni.

III. Opis stanowiska laboratoryjnego

Szlifierka kłowa, ściernica tarczowa płaska, oprawki do mocowania ściernicy, wyrównoważarki statyczne, transametr, płytki wzorcowe, mikrometr, profilometr cyfrowy f-my Mitutoyo SJ-201P.

IV. Przebieg ćwiczenia.

Zadanie laboratoryjne 1. Zapoznać studentów z cechami ścierniw twardych i supertwardych. Przeprowadzić pod mikroskopem obserwację wybranych rodzajów i gatunków ścierniw.

Tabela 1

| Lp. | Rodzaj i gatunek ziaren ściernych | Kształt | Barwa | Krawędzie | Obszar zastosowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokorund szlachetny 99A |  |  |  |  |
| 2. | Elektrokorund zwykły 95A |  |  |  |  |
| 3. | Korund spiekany 76A |  |  |  |  |
| 4. | Zielony węglik krzemu 99C |  |  |  |  |
| 5. | Czarny węglik krzemu 98C |  |  |  |  |
| 6. | Diament syntetyczny SD |  |  |  |  |

Zadanie laboratoryjne 2. Zapoznać studentów z budową wybranych typów szlifierek oraz z zasadami doboru ściernic do zadanych warunków szlifowania.

Zadanie laboratoryjne 3. Dobrać charakterystykę ściernicy do szlifowania (zgrubnego/wykończającego)* materiału obrabianego ………………….…. na szlifierce ………………….. .

Przyjęta charakterystyka ściernicy: …………………………………………..

* - niepotrzebne skreślić,

Zadanie laboratoryjne 4. Zapoznać studentów ze sposobami mocowania ściernic. Narysować jedną z unormowanych oprawek do mocowania ściernicy płaskiej.

Zadanie laboratoryjne 5. Zapoznać studentów z tokiem przygotowania ściernicy do pracy. Zademonstrować osłuchanie i statyczne wyrównoważenie ściernicy. Narysować schemat wyrównoważania statycznego ściernicy.

Zadanie laboratoryjne 6. Zbadać wpływ wybranych parametrów szlifowania na chropowatość, błąd wymiaru (d ((d = d max – d nom ) oraz błąd kształtu (K 
((K = d max – d min) obrabianego wałka. Określić wpływ prędkości obwodowej przedmiotu obrabianego i posuwu czasowego ściernicy na wyżej wymienione wielkości.

Tabela 2

| Szlifierka: …………………………. | Ściernica: ……………………. |
| --- | --- |
| Materiał obrabiany: ……………….. | Długość drogi skrawania: ……… |
| Warunki skrawania (stałe) : vc = ………m/s ; ap = 0,01 mm |
| Naddatek na obróbkę : q = 0,06 mm ; liczba przejść = 6 ; |
| Przejście | n obr/min | vf m/min | Ra (m | dW mm | dnom mm | dmax mm | dmin mm | (d mm | (K mm |
| 1 2 3 | 40 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 80 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 160 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 80 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 80 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 80 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |

V. Zadania do wykonania.

Na podstawie danych pomiarowych ujętych w powyższej tabeli wykonać wykresy: Ra = f  ( n ), Ra = f  (vf), (K = f  ( n ),     (K = f  (vf), (d = f  ( n ), 
(d = f  (vf),

VI. Literatura

- Dmochowski J.: Podstawy obróbki skrawaniem. PWN, Warszawa 1983, str. 477 – 552,

- Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera – obróbka skrawaniem, WNT, Warszawa 1991, str. 525 – 575,

- Praca zbiorowa pod red. J. Kosmola: Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa i ścierna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002, 
str. 211 – 237,

- Filipowski R., Marciniak M.: Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, 
str. 303 – 343,

- Praca zbiorowa pod red. H. Żebrowskiego: Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa, ścierna i erozyjna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, str. 305 – 357.